Pour une fibre optique nue en silice de 3 mm de diamètre, l’ordre de grandeur de la force de rupture dépend fortement des défauts de surface :

- Verre “macroscopique” avec défauts : ~10² à 10³ N (typiquement 300–500 N).

- Silice très haute qualité, surface quasi parfaite : jusqu’à 10⁴ N (≈ 3×10⁴ N).

Hypothèse : section A≈7,1×10-6m2.Si tu parles d’une fibre plastique (PMMA/POF), la valeur est nettement plus basse.

Pour une fibre de verre nue de 1 mm de diamètre :

- Avec défauts (verre “macroscopique”) : ~40 N (ordre de grandeur 10¹–10² N).

- Silice très haute qualité, surface quasi parfaite : ~4 kN (ordre de grandeur 10³–10⁴ N).

Calcul rapide : A=π(0,0005)2≈7,85×10-7m2.Donc F≈σ×A, avec σ entre ~50 MPa et ~5 GPa.